# Расчёт на прочность покрытия на ободе вращающегося диска

Полный расчёт с пояснениями простыми словами

# Итог

- Отрывное напряжение на границе покрытия с диском — около 2,6 МПа. Это примерно в 20 раз меньше типичной адгезии напылённого покрытия: отрыв покрытию не грозит.

- Окружное растяжение покрытия от деформации обода — оценочно 350–750 МПа. Это главный риск: возможны радиальные трещины поперёк кольца.

- Для окончательной цифры нужны материал и форма диска, а также модуль упругости покрытия.

# 0. Исходные данные и допущения

| Величина | Обозначение | Значение | В СИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота вращения | n | 26 000 об/мин | — |
| Диаметр диска | D | 317 мм | R = 0,1585 м |
| Толщина покрытия (по радиусу) | h | 150 мкм | 1,5·10⁻⁴ м |
| Ширина полосы покрытия (вдоль оси) | b | 4,1 мм | 4,1·10⁻³ м |
| Плотность покрытия | ρ | 14,7 г/см³ | 14 700 кг/м³ |

Допущения:

- D — диаметр диска под покрытием. Если D дан уже с покрытием, радиус меняется на 0,075 мм (0,05 %), на результат это не влияет.

- b — ширина кольцевой полосы покрытия вдоль оси, h — его толщина по радиусу.

- Плотность 14,7 г/см³ типична для твёрдосплавного покрытия WC‑Co.

- Температура и остаточные напряжения после напыления не учитываются (обсуждаются в разделе 6).

# 1. Что вообще происходит (простыми словами)

Покрытие — это тонкое тяжёлое кольцо, которое крутится вместе с диском. На каждую его частичку действует центробежная сила, которая тянет её наружу. Против этой силы работают два механизма:

- Кольцо само себя держит. Оно растягивается по окружности, как обруч. Это окружное (кольцевое) напряжение σθ.

- Покрытие держится за диск. Сцепление (адгезия) на границе тянется на отрыв. Это радиальное отрывное напряжение p.

Нужно проверить оба механизма.

# 2. Угловая скорость, окружная скорость, ускорение

Угловая скорость — переводим обороты в минуту в радианы в секунду (один оборот = 2π радиан, в минуте 60 секунд):

ω = 2π·n / 60 = 2·3,1416·26 000 / 60 = 2 722,7 рад/с

Окружная скорость обода — с какой скоростью движется точка на краю диска:

v = ω·R = 2 722,7 · 0,1585 = 431,6 м/с

Это больше скорости звука в воздухе (≈340 м/с).

Центробежное ускорение на ободе:

a = ω²·R = 2 722,7² · 0,1585 = 1,175·10⁶ м/с² ≈ 119 800 g

Каждая частица покрытия «весит» почти в 120 тысяч раз больше, чем в покое на Земле.

# 3. Масса покрытия и центробежная сила (для наглядности)

Объём кольца покрытия (длина окружности × толщина × ширина):

V = 2πR·h·b = 2·3,1416·0,1585 · 1,5·10⁻⁴ · 4,1·10⁻³ = 6,12·10⁻⁷ м³ = 0,61 см³

Масса:

m = ρ·V = 14 700 · 6,12·10⁻⁷ = 9,0 г

Кусочек покрытия длиной 1 мм по окружности:

- масса: 14 700 · 10⁻³ · 1,5·10⁻⁴ · 4,1·10⁻³ = 9,0 мг;

- сила при вращении: F = m·a = 9,0·10⁻⁶ · 1,175·10⁶ ≈ 10,6 Н.

Крошечный кусочек массой 9 мг тянет наружу примерно как гиря массой 1 кг.

Суммарная радиальная сила по всему кольцу (если сложить модули):

F = m·a = 0,009 · 1,175·10⁶ ≈ 10 580 Н

Площадь сцепления с диском:

A = 2πR·b = 2·3,1416·0,1585·0,0041 = 4 083 мм²

# 4. Проверка №1: отрывное напряжение на границе с диском

Худший случай — покрытие растрескалось на отдельные кусочки. Тогда кольцо себя не держит, и весь центробежный груз приходится на адгезию.

Формула — масса столбика покрытия над единицей площади, умноженная на ускорение:

p = ρ·h·ω²·R = ρ·h·a

Точная формула: p = ρω²·[(R + h)² − R²] / (2R) = ρ·h·ω²·R·(1 + h/2R). Поправка h/2R = 0,024 %, ею можно пренебречь.

Расчёт:

p = 14 700 · 1,5·10⁻⁴ · 1,175·10⁶ = 2,59·10⁶ Па = 2,6 МПа

Проверка через силу: F / A = 10 580 Н / 4 083 мм² = 2,59 МПа ✔.

С чем сравнить: адгезия покрытий, нанесённых высокоскоростным газопламенным напылением (HVOF) или детонационным методом, — обычно 50–80 МПа, плазменных — 20–40 МПа.

Запас по отрыву: n = 50 / 2,6 ≈ 19

(от 8 до 30 в зависимости от технологии напыления).

Вывод: отрыв от одной лишь центробежной силы покрытию не грозит.

# 5. Проверка №2: окружное напряжение в самом покрытии

## 5а. Если бы кольцо было свободным (не приклеенным)

Тонкое вращающееся кольцо, которое держит себя само, нагружено напряжением:

σθ,своб = ρ·v² = 14 700 · 431,6² = 2 738 МПа

Такую нагрузку керамика или твёрдый сплав в виде тонкого слоя не выдержат. Но покрытие не свободно: оно приклеено к диску и растягивается ровно настолько, насколько растягивается обод. Поэтому нужен пункт 5б.

## 5б. Покрытие, привязанное к диску (реальный случай)

Покрытие получает ту же окружную деформацию, что и обод:

σθ,покр ≈ Eпокр · εобода

Уточнение: плёнка зажата и по окружности, и вдоль оси, поэтому строго σθ,покр = Eпокр·εобода·(1 − νпокр·νдиска)/(1 − νпокр²). При νпокр = 0,25 и νдиска = 0,3…0,33 множитель ≈ 0,98, то есть поправка около 2 %.

где εобода — относительное удлинение окружности обода при вращении. Оно зависит от материала и формы диска, которых в условии нет. Ниже пример для сплошного диска постоянной толщины:

- окружное напряжение на ободе: σθ(R) = (1 − ν)/4 · ρдиска · v²;

- деформация обода: ε = σθ(R) / Eдиска.

| Диск | ρ·v² диска, МПа | σθ на ободе, МПа | ε обода |
| --- | --- | --- | --- |
| Титановый сплав (ρ = 4 500 кг/м³, E = 115 ГПа, ν = 0,33) | 838 | 140 | 1,22·10⁻³ |
| Сталь (ρ = 7 850 кг/м³, E = 205 ГПа, ν = 0,3) | 1 462 | 256 | 1,25·10⁻³ |

Деформация обода почти не зависит от материала: около 0,12 %.

Напряжение в покрытии. Модуль упругости напылённого WC‑Co из-за пористости ниже, чем у литого твёрдого сплава: примерно 300–600 ГПа (нижняя граница — пористое напылённое покрытие, верхняя — плотное, близкое к спечённому твёрдому сплаву; для HVOF‑покрытий в литературе часто приводят 250–450 ГПа).

| E покрытия | σθ в покрытии | Отрывное p (уточнённое) |
| --- | --- | --- |
| 300 ГПа | ≈ 370 МПа | 2,2 МПа |
| 600 ГПа | ≈ 740 МПа | 1,9 МПа |

Уточнённое p получено из равновесия кольца:

p = (h / R)·(ρ·v² − σθ)

Оно меньше, чем в разделе 4, потому что часть нагрузки кольцо берёт на себя. Значит, 2,6 МПа из раздела 4 — действительно верхняя оценка.

С чем сравнить: прочность на растяжение напылённых твёрдосплавных покрытий невелика — порядка сотен МПа, а сами они хрупкие.

Вывод: полученные 370–750 МПа сравнимы с прочностью покрытия или выше. В покрытии вероятны радиальные трещины — поперёк кольца, вдоль оси. Если у диска есть центральное отверстие или массивная ступица, деформация обода обычно ещё больше, и напряжение в покрытии вырастет.

# 6. Что ещё влияет (в расчёт не вошло)

- Остаточные напряжения после напыления. У HVOF‑покрытий WC‑Co они обычно сжимающие (−100…−400 МПа). Они вычитаются из рабочего растяжения и могут сильно помочь. Нужны данные технолога или замер.

- Температура. Если диск нагревается и его коэффициент теплового расширения больше, чем у покрытия (сталь ~12·10⁻⁶ 1/К, титан ~9·10⁻⁶ 1/К, WC‑Co ~5–6·10⁻⁶ 1/К), покрытие дополнительно растягивается: Δσ ≈ Eпокр·Δα·ΔT / (1 − νпокр) — делитель (1 − ν) учитывает, что тонкая плёнка зажата сразу в двух направлениях. Например, 400 ГПа · 6·10⁻⁶ · 200 К / 0,75 ≈ +640 МПа. Это может оказаться главной нагрузкой.

- Кромки полосы (по ширине b). Там концентрируются напряжения отслаивания. Поэтому кромки делают со скосом, без острых границ.

- Разгонные испытания. Обычно диск проверяют на 115–122 % рабочих оборотов, то есть до ~30 000–31 700 об/мин. Все напряжения растут пропорционально n², то есть в 1,33–1,49 раза.

# 7. Сводка результатов

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Угловая скорость ω | 2 723 рад/с |
| Окружная скорость v | 431,6 м/с |
| Центробежное ускорение | 1,175·10⁶ м/с² (~120 000 g) |
| Масса покрытия | 9,0 г |
| Отрывное напряжение на границе (худший случай) | 2,6 МПа → запас ≈ 8–30 ✅ |
| Окружное напряжение в свободном кольце | 2 738 МПа (только для сравнения) |
| Окружное напряжение в покрытии на диске | ≈ 370–750 МПа → ⚠ риск трещин |

# 8. Источники формул

| Формула | Где проверить |
| --- | --- |
| ω = 2πn/60; v = ωR; a = ω²R | Любой курс теоретической механики (кинематика вращательного движения), напр. Тарг С.М. «Краткий курс теоретической механики» |
| σθ = ρv² — тонкое вращающееся кольцо | Феодосьев В.И. «Сопротивление материалов» (расчёт тонкого вращающегося кольца); Беляев Н.М. «Сопротивление материалов»; Timoshenko S. «Strength of Materials», Part II |
| Сплошной диск: σθ(r) = (3+ν)/8·ρω²R² − (1+3ν)/8·ρω²r²; σr(R) = 0; σθ(R) = (1−ν)/4·ρv² | Тимошенко С.П., Гудьер Дж. «Теория упругости» (вращающиеся диски постоянной толщины); Биргер И.А., Шорр Б.Ф., Иосилевич Г.Б. «Расчёт на прочность деталей машин» (глава о дисках); Демьянушко И.В., Биргер И.А. «Расчёт на прочность вращающихся дисков» |
| εθ = (σθ − νσr)/E — закон Гука | Любой курс сопротивления материалов (обобщённый закон Гука) |
| p = ρ·h·ω²·R — давление от слоя массы | Интегрирование центробежной нагрузки по толщине; та же схема, что для лопаточной (контурной) нагрузки на обод в Биргер, Шорр, Иосилевич |
| σθ·h/R = ρhω²R − p — равновесие кольца | Формула тонкостенного кольца/сосуда σ = pR/h (Феодосьев, Беляев — тонкостенные оболочки) |
| Δσ = E·Δα·ΔT/(1−ν) — термонапряжения в плёнке | Freund L.B., Suresh S. «Thin Film Materials» (двухосный модуль E/(1−ν)) |
| Адгезия покрытия на отрыв | Метод испытаний ASTM C633 (Standard Test Method for Adhesion or Cohesion Strength of Thermal Spray Coatings) |

# 9. Что нужно для уточнения

- материал и чертёж диска (есть ли отверстие, ступица, профиль) или напряжение и деформация обода из расчёта / МКЭ;

- материал и технология покрытия, его модуль упругости и прочность на растяжение;

- рабочая температура и остаточные напряжения после напыления.